| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | p |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 997 |
| Místo |  |
| Objekt | Obraz černých muzikantů, majitel Malina |
| Místo odběru popis | Vzorek; Archiv. číslo; Popis. 1; oko. 2; košile. p; papírová podložka dolní pravý roh. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 17. 2. 2016 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2016_20 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. p Papírová podložka Optická mikroskopie Stanovení vlákninového složení papíru Bílé procházející světlo Vlákna vzorku se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do žluta, modro fialova a vínově červena. Žlutě zbarvená vlákna byla nejspíše vlákna dřevoviny, jejichž typické znaky vykazovala (křížová pole a dvojtečky). Modro fialová vlákna byla nejspíše vlákna buničiny, jejichž typickými znaky jsou dvojtečky Vínově červená vlákna byla nejspíše vlákna hadroviny. Závěr Vzorek papírové podložky byl nejspíše tvořen směsí dřevoviny, buničiny a hadroviny. Bílá měřená místa byla nejspíše tvořena uhličitanem vápenatým, titanovou bělobou a pigmentem na bázi železe a mědi.

Fotodokumentace analýzy